
重庆市食品用塑料容器产品质量监督抽查实施细则（2022年）
1 抽样方法
在生产者、销售者的待销产品中随机抽取有产品质量检验合格证明或者以其他形式表明合格的、近期生产的产品。
抽查样品基数满足抽样数量即可。

从同一生产者按照同一标准生产的同一商标、同一规格型号的产品中抽取，抽样数量见表1。
随机数抽样，随机数一般可使用随机数表、随机数骰子或扑克牌等方法产生。
表1 各类产品抽样数量

	序号
	产品名称
	抽样数量
	检验样品数量
	备用样品数量

	1
	软塑折叠包装容器
	40个（配同样数量的盖） 
	20个（配同样数量的盖）
	20个（配同样数量的盖）

	2
	聚烯烃注塑包装桶
	V＜200 mL，60个；200 mL≤V＜20L，40个；V≥20L，15个（配同样数量的盖）。
	V＜200 mL，40个；V200 mL≤V＜20L，30个 ；V≥20L，10个（配同样数量的盖）。
	V＜200 mL，20个；200 mL≤V＜20L，10个；V≥20L，5个（配同样数量的盖）。

	3
	聚酯(PET)无汽饮料瓶
	V＜200 mL，80个 ；V≥200 mL，50个（配同样数量的盖）。
	V＜200 mL，60个；V≥200 mL，40个（配同样数量的盖）。
	V＜200 mL，20个；V≥200 mL，10个（配同样数量的盖）。

	4
	食品接触用特定塑料瓶坯、
	V＜200 mL，80个； 

V≥200 mL，40个。
	V＜200 mL，60个；V≥200 mL，30个。
	V＜200 mL，20个；V≥200 mL，10个。

	5
	包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯
	V＜200 mL，80个； 

V≥200 mL，40个。
	V＜200 mL，60个；V≥200 mL，30个。
	V＜200 mL，20个；V≥200 mL，10个。

	6
	食品接触用特定塑料容器
	V＜200 mL，80个 ；V≥200 mL，50个（各配同样数量的盖）。
	V＜200 mL，60个；V≥200 mL，40个（各配同样数量的盖）。
	V＜200 mL，20个；V≥200 mL，10个（各配同样数量的盖）。

	7
	聚碳酸酯（PC）饮用水罐
	15个（配同样数量的盖）
	12个（配同样数量的盖）
	3个（配同样数量的盖）

	8
	塑料双层口杯
	15个
	10个
	5个

	9
	塑料饮水口杯
	15个
	10个
	5个

	10
	塑料防盗瓶盖
	100个（配套的瓶10个）
	80个（配套的瓶10个）
	20个

	11
	30/25mm塑料防盗瓶盖
	100个（配套的瓶10个）
	80个（配套的瓶10个）
	20个

	12
	组合式防伪瓶盖
	100个（配套的瓶10个）
	80个（配套的瓶10个）
	20个

	13
	聚碳酸酯（PC）饮用水罐密封盖
	100个
	70个
	30个

	14
	婴幼儿用塑料奶瓶
	20个
	14个
	6个

	15
	食品接触用特定塑料瓶盖
	100个
	70个
	30个

	16
	瓶盖垫片
	100个
	70个
	30个

	17
	聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶
	V＜200 mL，80个 ；V≥200 mL，50个（配同样数量的盖）。
	V＜200 mL，60个；V≥200 mL，40个（配同样数量的盖）。
	V＜200 mL，20个；V≥200 mL，10个（配同样数量的盖）。


2 检验依据

检验项目和检验方法见表2-表15。
表2 软塑折叠包装容器检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	密封试验
	BB/T 0013-2011
	BB/T 0013-2011

	2
	感官指标
	GB 4806.7-2016
	GB 4806.7-2016

	3
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2021

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	6
	脱色试验1）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.7-2016

	备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品


表3 聚烯烃注塑包装桶检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	密封性能
	QB/T 2818-2006
	QB/T 2818-2006

	2
	跌落性能
	QB/T 2818-2006
	QB/T 2818-2006

	3
	应力开裂
	QB/T 2818-2006
	QB/T 2818-2006

	4
	感官指标
	GB 4806.7-2016
	GB 4806.7-2016

	5
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2021

	6
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	7
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	8
	脱色试验1）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.7-2016

	备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品


表4 聚酯(PET)无汽饮料瓶检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	密封性能
	QB/T 2357-1998
	QB/T 2357-1998

	2
	跌落性能
	QB/T 2357-1998
	QB/T 2357-1998

	3
	感官指标
	GB 4806.7-2016
	GB 4806.7-2016

	4
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2021

	5
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	6
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	7
	脱色试验1）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.7-2016

	8
	锑（以Sb计） 
	GB 4806.6-2016  
	GB 31604.41-2016 

	备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品


表5 包装容器 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	感官指标
	GB 4806.7-2016
	GB 4806.7-2016

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	5
	脱色试验1）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.7-2016

	6
	锑（以Sb计） 
	GB 4806.6-2016  
	GB 31604.41-2016 

	备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品 


表6 食品接触用特定塑料瓶坯、容器检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	耐内压力
	企业执行标准
	企业执行标准

	2
	跌落性能
	企业执行标准
	企业执行标准

	3
	感官指标
	GB 4806.7-2016
	GB 4806.7-2016

	4
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2021

	5
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	6
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	7
	脱色试验1）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.7-2016

	8
	锑（以Sb计）（限PET材质）
	GB 4806.6-2016  
	GB 31604.41-2016 

	9
	游离酚(蒸馏水)（限PC材质）
	GB 4806.6-2016 
	GB 31604.46-2016 

	10
	双酚A（限PC材质）
	GB 4806.6-2016 
	GB 31604.10-2016 

	备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品。


表7 聚碳酸酯（PC）饮用水罐检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	密封性能
	QB/T 2460-1999
	QB 2460-1999

	2
	跌落性能
	QB/T 2460-1999
	QB 2460-1999

	3
	感官指标
	GB 4806.7-2016
	GB 4806.7-2016

	4
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2021

	5
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	6
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	7
	脱色试验1）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.7-2016

	8
	游离酚(蒸馏水) 
	GB 4806.6-2016 
	GB 31604.46-2016 

	9
	双酚A
	GB 4806.6-2016 
	GB 31604.10-2016 

	备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品


表8 塑料双层口杯检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	密封性能
	QB/T 2933-2008
	QB/T 2933-2008

	2
	感官指标
	GB 4806.7-2016
	GB 4806.7-2016

	3
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2021

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	6
	脱色试验1）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.7-2016

	备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品


表9 塑料饮水口杯检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	密封性能
	QB/T 4049-2010
	QB/T 4049-2010

	2
	跌落性能
	QB/T 4049-2010
	QB/T 4049-2010

	3
	感官指标
	GB 4806.7-2016
	GB 4806.7-2016

	4
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2021

	5
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	6
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	7
	脱色试验1）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.7-2016

	备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品


表10 塑料防盗瓶盖检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	密封性能
	GB/T 17876-2010
	GB/T 17876-2010

	2
	感官指标
	GB 4806.7-2016
	GB 4806.7-2016

	3
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2021

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	6
	脱色试验1）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.7-2016

	备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品


表11 30/25mm塑料防盗瓶盖检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	密封性能
	BB/T 0025-2004
	BB/T 0025-2004

	2
	感官指标
	GB 4806.7-2016
	GB 4806.7-2016

	3
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2021

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	6
	脱色试验1）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.7-2016

	备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品


表12 组合式防伪瓶盖检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	密封性能
	BB/T 0048-2017
	BB/T 0048-2017

	2
	感官指标
	GB 4806.7-2016
	GB 4806.7-2016

	3
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2021

	4
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	5
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	6
	脱色试验1）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.7-2016

	备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品


表13 聚碳酸酯（PC）饮用水罐密封盖检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	密封性能
	DB 50/302-2008
	DB 50/302-2008

	2
	跌落性能
	DB 50/302-2008
	DB 50/302-2008

	3
	感官指标
	GB 4806.7-2016
	GB 4806.7-2016

	4
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2021

	5
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	6
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	7
	脱色试验1）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.7-2016

	备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品


表14 婴幼儿用塑料奶瓶、食品接触用特定塑料瓶盖、瓶盖垫片检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	感官指标
	GB 4806.7-2016
	GB 4806.7-2016

	2
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2021

	3
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	4
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	5
	脱色试验1）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.7-2016

	6
	锑（以Sb计）（限PET材质）
	GB 4806.6-2016  
	GB 31604.41-2016 

	7
	乙苯残留量（限PS材质，编号：23号）
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.16-2016

	8
	苯乙烯残留量（限PS材质，编号：23号）
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.16-2016

	9
	丁二烯残留量（限PS材质，编号：23号）
	GB 4806.6-2016
	GB 31604.12-2016

	备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品。

塑料奶瓶只做瓶体的卫生性能，不做瓶盖等其它部位的卫生性能试验。


表15 聚对苯二甲酸乙二醇酯(PET)饮品瓶检验项目
	序号
	检验项目
	判定依据
	检验方法

	1
	瓶口密封性能
	GB/T 41167-2021
	GB/T 41167-2021

	2
	跌落性能
	GB/T 41167-2021
	GB/T 41167-2021

	3
	耐内压力（限碳酸饮料瓶）
	GB/T 41167-2021
	GB/T 41167-2021

	4
	感官指标
	GB 4806.7-2016
	GB 4806.7-2016

	5
	总迁移量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.8-2021

	6
	高锰酸钾消耗量
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.2-2016

	7
	重金属（以Pb计）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.9-2016

	8
	脱色试验1）
	GB 4806.7-2016
	GB 31604.7-2016

	9
	锑（以Sb计） 
	GB 4806.6-2016  
	GB 31604.41-2016 

	备注：1）仅适用于添加了着色剂的产品


执行企业标准、团体标准、地方标准的产品，检验项目参照上述内容执行。

凡是注日期的文件，其随后所有的修改单（不包括勘误的内容）或修订版不适用于本细则。凡是不注日期的文件，其最新版本适用于本细则。
3 判定规则

3.1依据标准

GB 4806.6-2016食品安全国家标准 食品接触用塑料树脂
GB 4806.7-2016 食品安全国家标准 食品接触用塑料材料及制品
GB/T 17876-2010 包装容器塑料防盗瓶盖

BB/T 0013-2011软塑折叠包装容器

BB/T 0025-2004 30/25mm塑料防盗瓶盖
BB/T 0048-2017 组合式防伪瓶盖

BB/T 0060-2012 包装容器聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）瓶坯

QB/T 2818-2006 聚烯烃注塑包装桶

QB/T 2357-1998 聚酯（PET）无汽饮料瓶

GB/T 41167-2021 聚对苯二甲酸乙二醇酯（PET）饮品瓶通用技术要求
QB/T 2460-1999 聚碳酸酯（PC）饮用水罐
QB/T 2933-2008 双层口杯
QB/T 4049-2010 塑料饮水口杯

DB50/302-2008聚碳酸酯（PC）饮用水罐密封盖

相关的法律、行政法规、部门规章、规范性文件

现行有效的企业标准、团体标准、地方标准及产品明示质量要求

3.2判定原则
经检验，检验项目全部合格，判定为被抽查产品所检项目未发现不合格；检验项目中任一项或一项以上不合格，判定为被抽查产品不合格。
若被检产品明示的质量要求高于本细则中检验项目依据的标准要求时，应按被检产品明示的质量要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求低于或包含细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，应以被检产品明示的质量要求判定，但应在检验报告备注中进行说明。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的强制性标准要求时，应按照强制性标准要求判定。
若被检产品明示的质量要求缺少本细则中检验项目依据的推荐性标准要求时，该项目不参与判定，但应在检验报告备注中进行说明。
2
6

